“科创中国”技术清单库筛选表
	项目名称
	高强高导热压铸镁合金

	完成人
	杨强，邱鑫，孙伟
	联系人
	杨强

	联系人手机
	13944072096
	邮箱
	qiangyang@ciac.ac.cn

	完成人单位
	中国科学院长春应用化学研究所

	技术领域
	√先进基础材料       □能源材料       □信息材料    
□环境工程材料       □生物医用材料      □衣食住行材料  
□安全工程材料       □材料检测与分析技术 
□材料设计制造工艺、装备、软件及智能化

	关键词
	镁合金，高导热，高强度

	应用领域
	汽车，电子3C

	项目简介
	我们发明了一种高强超高导热压铸稀土镁合金，在室温下的导热系数达140 W/(mK)以上，屈服强度达175 MPa以上，抗拉强度达280 MPa以上，延伸率大于12%，腐蚀速率小于0.5mm/year，相比于商用AZ91D，导热性能提高了1-2倍，强度调高了20%以上，塑性提高了2-3倍，耐蚀提高了5-6倍；克服了传统高导热镁合金成本高、压铸工艺性差、力学性能差、耐蚀性差等缺点。合金的成本低、制备工艺简单且压铸性能优异，适合大规模工业化生产，在5G通讯、汽车、3C等多个领域具有巨大的应用市场。

	经济效益与社会效益
	无
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